| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trägergewebe |  | PES |  |
| Fadenstärke | dtex | 1100 |  |
| Fadeneinstellung | Kette/Schuß/cm | 12/12 |  |
| Bindung |  | Panama | DIN 61101 |
| Beschichtungsart |  | PVC |  |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | 900 | DIN 53352 |
| Reißkraft | Kette/Schuß - N/50 mm | 4200/4000 | DIN 53354 |
| Weiterreißfestigkeit | Kette/Schuß - N | 500/500 | DIN 53363 |
| Haftfestigkeit | N/5cm | 100 | DIN 53357 |
| Kältebeständigkeit | (C | - 30 | DIN 53361 |
| Wärmebeständigkeit | (C | 24h bei 70° keine Risse, keine Klebrigkeit |  |
| Maßbeständigkeit | % | <1 | IVK Punkt 3.6 |
| Lichtechtheit |  | 7-8 | DIN 54004 |
| Knickfestigkeit | bei 100 000 | keine Risse | DIN 53359 A |
| Brennverhalten |  | < 100 mm/Min. | DIN 75200 |
| Ausrüstung |  | Hochglanzlackierung |  |
| Anwendungsbereiche |  | Planen bei denen es auf eine hohe Reißfestigkeit ankommt |  |
| Rollenbreite | m | 3,0 |  |
| Farben |  | weiß, grau, grün |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.

Maßbeständigkeit, 24 h bei 70 (C: Schrumpfung und Längung nach Einwirkung von Wärme.