| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trägergewebe |  | PES | DIN 60001 |
| Fadenstärke | dtex | 1100 | DIN 53830 |
| Fadeneinstellung | Kette/Schuß/cm | 7/7 | DIN 53853 |
| Bindung |  | L 1/1 | DIN 61101 |
| Beschichtungsart |  | PVC |  |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | 600 | DIN 53352 |
| Reißkraft | Kette/Schuß - N/50 mm | 2000/2000 | DIN 53354 |
| Weiterreißfestigkeit | Kette/Schuß - N | 200/200 | DIN 53356 |
| Haftfestigkeit | N/5cm | 75 | DIN 53357 |
| Kälte- Wärmebeständigkeit | (C | - 25.. + 70 | DIN 35372 |
| Lichtechtheit |  | 6..8 | DIN 53388 |
| Brennverhalten | mm/Min | <100 | DIN75200 |
| Anwendungs-bereiche |  | preiswerte, reißfeste Abdeckplanen, kleine Anhängerverdecks etc. |  |
| Rollenbreite | m | 2,5 |  |
| Farben |  | weiß, grau, rot, blau, grün, gelb, braun, schwarz |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.