| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trägergewebe |  | PES | DIN 60001 |
| Fadenstärke | dtex | 1100 | DIN 53830 |
| Fadeneinstellung | Kette/Schuß/cm | 3/3 | DIN 53853 |
| Beschichtungsart |  | PVC |  |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | ca. 500 | DIN 53352 |
| Reißkraft | Kette/Schuß - N/50 mm | ca. 1100 | DIN 53354 |
| Bruchdehnung | Kette/Schuß - % | 20/20 | DIN 53354 |
| Weiterreißfestigkeit | Kette/Schuß - N | 300/300 | DIN 53363 |
| Kältebeständigkeit | (C | - 20 | DIN 53361 |
| Wärmebeständigkeit | (C | + 70 | IVK |
| Brennverhalten | mm/min. | 100 | DIN 75200 |
| Anwendungsbereiche |  | Abdeckungen, Industrievorhänge, bei denen es auf hohe Lichtdurchlässigkeit ankommt |  |
| Breite | m | 2,04 |  |
| Farbe |  | transparent |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.