| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trägergewebe |  | Armid („Twaron“) |  |
| Fadenstärke | dtex | 1680 |  |
| Bindung |  | L 1/1 |  |
| Beschichtungsart |  | PVC |  |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | 1000 | EN ISO 2286-2 |
| Reißkraft | Kette/Schuß - N/50 mm | 8500/7000 | DIN 53354 |
| Weiterreißfestigkeit | Kette/Schuß - N | 650/650 | DIN 53363 |
| Haftfestigkeit | N/cm | 20 | DIN 53357 |
| Kältebeständigkeit | (C | - 30 | DIN 53361 |
| Wärmebeständigkeit | (C | 24h bei 70° keine Risse, keine Klebrigkeit |  |
| Maßbeständigkeit | % | <0,5 | IVK Punkt 3.6 |
| Lichtechtheit |  | 7-8 (außer weiß) | DIN 54004 |
| Knickfestigkeit | bei 100 000 | keine Risse | DIN 53359 A |
| Brennverhalten |  | Teil 7 | DIN 4102 |
| Ausrüstung |  | Schutz gegen Funkenflug |  |
| Anwendungsbereiche |  | Anwendungen, bei denen es auf sehr hohe Reißfestigkeit und gutes Brennverhalten ankommt |  |
| Rollenbreite | m | 2,5 |  |
| Farben |  | gelb |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.

Maßbeständigkeit, 24 h bei 70 (C: Schrumpfung und Längung nach Einwirkung von Wärme.