| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewebe |  | Leinensegeltuch | DIN 60001 |
| Fadenstärke | Flachsgarn tex Kette/Schuß | 135/200 | DIN 53830 |
| Bindung |  | L 2/1 | DIN 61101 |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | 570 | DIN 53854 |
| Ausrüstung |  | wasserabweisend imprägniert |  |
| Anwendungsbereiche |  | Planen, Taschen, historische Planen |  |
| Rollenbreite | m | 1,00 |  |
| Farben |  | natur |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.