| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trägergewebe |  | PES | DIN ISO 2076 |
| Fadenstärke | dtex | 1100 | DIN ISO 2080 |
| Bindung |  | Schussraschel |  |
| Beschichtungsart |  | PVC |  |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | 630 | DIN ISO22862 |
| Reißkraft | Kette/Schuß - N/50 mm | 1500/1500 | DIN 53354 |
| Weiterreißfestigkeit | Kette/Schuß - N | 200/200 | DIN 53356 |
| Knickfestigkeit | Keine Risse | 25000 | DIN53359 A |
| Wärmebeständigkeit | (C | + 70 | Complan |
| Brennverhalten |  | schwer entflammbar nach LOBA-Vorschrift |  |
| Ausrüstung |  | antistatisch Oberfllächen-widerstand < 1 x 108 ( | DIN 53482 |
| Anwendungsbereiche |  | Abdeckplanen, Vorhänge für Anwendung in gefährdeten Bereichen, |  |
| Rollenbreite | cm | 256 |  |
| Farben |  | schwarz |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.