| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewebe |  | PES |  |
| Bindung |  | L1/1 | DIN 61101 |
| Einstellung | Fd/cm | 23/19,7 |  |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | ca. 200 | DIN 53352 |
| Beschichtung | Acrylat |  |  |
| Wassersäule | mm | 1000 |  |
| Reißkraft | Kette/Schuß - N/ m | 1300/1050 | DIN 53857 |
| Weiterreißfestigkeit | Kette/Schuß - N | 30/25 | DIN 53857 |
| Kälte- Wärmebeständigkeit | (C | - 25 .. +100 | DIN 53361 IVK |
| Lichtechtheit |  | 5 | DIN 54004 |
| Knickfestigkeit |  |  | DIN 53359 A |
| Brennverhalten |  | normal |  |
| Ausrüstung |  | UV Stabilisiert |  |
| Anwendungsbereiche |  | Leichte Überdachungen, Sonnensegel, Bootspersenning |  |
| Rollenbreite | cm | 150 |  |
| Farben |  | Verschiedene Farben |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.