| Spezifikation | Einheit | Wert | Normen |
| --- | --- | --- | --- |
| Trägergewebe |  | Polyäthylen HDPE |  |
| Beschichtungsart |  | keine |  |
| Gesamtgewicht | gr./m2 | ca. 230 | DIN 53352 |
| Reißkraft | Kette/Schuß - N/50 mm | 500 | DIN 53354 |
| Haftfestigkeit | N/5cm | nicht anwendbar | Schälfestigkeit nach IVK |
| Kältebeständigkeit | (C | - 40 | DIN 53361 |
| Wärmebeständigkeit | (C | + 80 | IVK |
| Brennverhalten |  | normal |  |
| Ausrüstung |  | UV Stabilisiert | 300 KLy |
| Anwendungsbereiche |  | Luftdurchlässige Abdeckungen z. B für Container, Behälter etc. |  |
| Rollenbreite | m | 3,60 |  |
| Farben |  | blau |  |

# Footnotes

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen (Fadendichte, Farbe, Gesamtgewicht etc.) ohne Beeinträchtigung der Qualität möglich.